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	Konstrüksiyon
	Metal Sac + Kaplamalı Kumaş + Metal sac

	METAL SAC
	

	Metal sac tipi
	Galvaniz çelik

	Metal sac kalınlığı
	400 mikron

	Metal sac gauge
	30 gauge

	KAPLAMALI KUMAŞ
	

	Kumaş Cinsi
	Sıcaklığa dayanıklı özel kumaş

	Kaplamalı Kumaş Ağırlığı
(DIN EN 12127)
	660 g/m2
(19.5 oz/yd2)

	Kaplamalı Kumaş Kalınlığı
(DIN EN ISO 5084)
	660 mikron
(0.026 inch)

	Çekme Dayanımı (Atkı)
	1500 N/5 cm (EN ISO 13934-1)

	Çekme Dayanımı (Çözgü)
	1800 N/5 cm (EN ISO 13934-1)

	Renk
	Gri ( iç kanal altın rengi)

	Çalışma Sıcaklığı Aralığı
	-10 (C / + 900 (C

	Ateşe Tepki
	Kumaş: Yanmaz
Kaplama: Alev yürütmez

	KENETLEME SİSTEMİ (Güvenli Dikiş)
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	Standart Uzunluk
	25 m

	Paketleme
	Tekli Karton Kutu

	SERTİFİKA
	

	
	Kanada
	EXOVA
	NFPA 701
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               PAKETLEME DETAYLARI 


	STANDARD ÖLÇÜLER


	Metal + Kumaş + Metal

(mm x mm x mm)


	Uzunluk
(m)
	Kutu Ölçüleri
(mm x mm x mm)
	Palet Ölçüsü
(cm x cm x cm)
	Kutular/Palet

	35 x 60 x 35
	25
	430 x 180 x 430
	100 x 110 x 205
	50

	45 x 60 x 45
	25
	430 x 180 x 430
	100 x 110 x 205
	50

	45 x 75 x 45
	25
	430 x 180 x 430
	100 x 110 x 205
	50

	70 x 100 x 70
	25
	430 x 250 x 430
	100 x 110 x 205
	32
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